## Slide 1: amalgám
Zloženie,vlastnosti,indikácie,príprava

## Slide 2: História amalgámu
Čína 7 stor.n.l.
Taveau,Bell – 1836 - Ag 40%
1.amalgámová vojna – USA 1845 – amalgám začal vytesňovať zlatú výplň,nekvalita-Black
2.amalgámová vojba -1930 – toxicita ortute
3.amalgámová vojna – 1980 – kompozity
Amalgám je čoraz viac vytesňovaný kompozitmi,no stále má svoje miesto

## Slide 3: Zloženie
Ag – tvrdosť,antikorozita,expanzia – 70%
Sn- plasticita,korózia,kontrakcia – 25%
Cu – pevnosť,tvrdosť - 5% u klasických amalg.
Hg – expanzia,stopy Hg môžu byť v prášku
Flow – tok /deformácia do 24 hod.- %/
Creep – tečenie-trvalá deformácia do 1 týždňa
Pevnosť – minimálne 80 MPa po 1 hod.,350 Mpa po týždni

## Slide 4: Morfologické typy amalgámov
Pilinový – frézovanie liatina
Sférický – tekutá liatina vstrekovaná pod veľkým tlakom do vákuovej nádoby
Sféroidný – tekutá liatina vstrekovaná do vody
Zmiešaný – Blend 70% sfer.,30 % piliny
Mechanické vlastnosti amalgámu závisia od morfologického typu amalgámu
Safargam,Tytin,,ANA 2000,Standalloy

## Slide 5: Porovnanie pilinových a sférických amalgámov
Sférické amalgámy
-tuhnú rýchlejšie
-menšia spotreba ortuti 1 : 0,8 váh.jedn.
-sú mechanicky odolnejšie
-povrch je lesklejší
-pri tuhnutí kontrahujú
Tytin /Kerr/

## Slide 6: Metalurgia amalgámov
Amalgám nie je homogénne eutektikum,ale obsahuje fázy
Gamma – Ag 3Sn – pevná v prášku
Gamma 1- Ag3 Hg4 – po namiešaní-matrix
Gamma 2 – Sn8 Hg – korózia
Eta – Cu6 Sn5 – Asgar-Mahlerov prstenec
Epsilon Cu3 Sn
Eutektikum AgCu
Chemické vlastnosti/korózia/závisia od pomeru prvkov v prášku

## Slide 7: korózia amalgámov
Fáza G 2 Sn8 Hg koroduje
Sn sa uvoľňuje vo forme koróznych produktov
Hg reaguje s Ag v pôvodnej gama fáze za vzniku ďalšej Gama 1 fázy
Výsledkom je merkuroskopická pozdná expanzia amalgámu
G2 fáza sa eliminuje vďaka vyššiemu obsahu Cu,ktorý vyviaže prednostne cín –fáza eta - bronz

## Slide 8: Klasický –pilinový-amalgám po namiešaní a stuhnutí - Standalloy
Gama f. Ag3Sn – pôvodné piliny
Gama 1 Ag3Hg4 – matrix
Gama 2 Sn8 Hg – korodujúca fáza
Cu - 5%

## Slide 9: Klasický amalgám na reze
Žltá – matrix gama1
Zelená – piliny gama
Tmavá /čiarky/ gama 2

## Slide 10: Pozdná/merkuroskopická/expanzia klasického amalgámu
y

## Slide 11: Amalgám bez G2 fázy po namiešaní-obsah Cu min.25%-blend amalgám - Duralloy
Ag – 40%, Sn-30%,Cu -30%
Korózny cín vychytaný na povrchu sférických častí ako fáza Eta - bronz

## Slide 12: Rez amalgámom bez G2 fázy

## Slide 13: Amalgámová výplň bez G2 fázy 10 rokov po zhotovení – bez korózie

## Slide 14: Miešanie amalgámu
Ručne by sa už nemal miešať – výpary Hg
Amalgamátor – pomer pribl.1:1,u sférických menej ortuti
Ideálna je forma kapslí alebo tabliet
Blend /zmiešané amalgámy/by sa mali miešať len vo forme kapslí a tabliet

## Slide 15: Amalgamátor a miešač na kapsle

## Slide 16: Aplikácia a kondenzácia
Bezdotyková aplikácia – nádobka z kovu alebo plastu
Aplikuje sa pištoľou – do 3 minút
Kondenzačný nástroj má rovné a ryhované alebo hladké čelo – nie gulička
Jestvujú aj strojové kondenzátory - kladivká
Pri Bl.2 začíname kondenzovať na schodík a používame matricu a klin !!!
Sférické amalgámy – nižší tlak

## Slide 17
Aplikujeme v prebytku asi 1 mm
V posledných vrstvách je viac ortuti
Modelácia má zabezpečiť pôvodný anatomický tvar zuba a obnovenie bodu kontaktu pri Bl.2
1.fáza modelácie je rezanie /carving/
Rezač – frahm,hollenbeck,diskoid-cleoid
2.fáza –hladenie/ burnishing/ - po orezaní ohladíme povrch výplne hladičmi- burnishers

## Slide 18: Leštenie amalgámových výplní- polishing – 3. fáza úpravy
Vykonávame minimálne po 24 hodinách/pilinové/
Zlepší sa okrajový uzáver a redukuje sa ukladanie plaku
Tvrdokovové,karborundové a arkansaské brúsky – možno ešte upraviť tvar výplne
Gumenné leštičky dokončia leštenie výplne
Vždy chladíme,inak sa odparí ortuť
Sférické amalgámy sa dajú leštiť v jednej návšteve

## Slide 19: Výhody amalgámu
Amalgám je :
Spoľahlivý
Pevný
Dobre miešateľný kondenzovateľný,leštiteľný
Má dobrý uzáver
Je tolerantný na prípadné drobné chyby ošetrujúceho
Je ekonomicky dostupný a časovo menj náročný ako kompozit

## Slide 20: Nevýhody amalgámu
Estetika
Toxicita amalgámu nebola potvrdená žiadnou serióznou štúdiou a naďalej sa odporúča
Hg sa uvoľňuje pri abrázii vo viazanej forme
Nemali by sa používať amalgámy s G2 fázou
Nepoužívajme u detí a tehotných žien
Najväčšou nevýhodou je,že sa neviaže so zubnými tkanivami-riziko fraktúry stien kavity

## Slide 21: Pištole na amalgám a nádobka

## Slide 22: Strojový kondenzátor,Frahm a Sapin
Obr.11 všetky tri

## Slide 23: Indikácie amalgámu
1.,2.,5. trieda Black
Amalgámové korunky
Amalgámové čapové nadstavby
Retrográdne plnenie koreňových kanálov?-GI
U 2.Bl.triedy používame vždy matricu a klin!